****

检 验 报 告

**Testing Report**

**产品名称：皮碗**

**规格型号： 22**

**物料编码： 22**

**客户名称：test**

**订单编号：**

**11**

**报告日期： 2024.05.25**

渝延（长兴）密封件制造有限公司

检 验 报 告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 皮碗 | | 规格型号 | | 22 |
| 生产单位 | 渝延（长兴）密封件制造有限公司 | | 检测日期 | | 2024.05.25 |
| 执行GB/T 2828.1-2012抽样标准，AQL值：0.65 | | | | | |
| 抽样批次 | 10批，20只/批 | | 抽样数量 | | 10 |
| 检验结论 | 检验专用章 | | | | |
| 批 准 | 年 月 日 | 审核 | | 年 月 日 | |
| 主 检 | 年 月 日 | | | | |
| 备 注 |  | | | | |

**检 验 报 告（续页**）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测设备/方法 | 标准规定 | 检测标准 | 检测结果 | 判定 |
| 1 | 外观 | 目视 | 光滑、平整、无破损、无飞边、无开裂 |  | 光滑、平整、无破损、无飞边、无开裂 | OK |
| 2 | 颜色 | 目视 | 22 |  | 22 | OK |
| 常温环境下 | | | | | | |
| 3 | 材料硬度 | 硬度计（邵氏） | 33 | GB 6031-1998 | 11 | OK |
| 4 | 拉伸强度 | 拉力机 | 11 | GB 528-1988 | 11 | OK |
| 5 | 拉伸延长率 | 拉力机 | 1 | GB 528-1988 | 11 | OK |
| 热老化 70℃\*24h | | | | | | |
| 6 | 硬度变化率 | 硬度计（邵氏） | ±15％ | GB/T531-1999 | +7 | OK |
| 7 | 强度变化率 | 拉力机 | ±30％ | GB/T528-1998 | -9 | OK |
| 8 | 拉伸变化率 | 拉力机 | ≤-50％ | -37 | OK |
| 臭氧老化 250℃\*24h | | | | | | |
| 9 | 高温老化试验50±5PPHM  40±2℃ 96h | 老化实验机 | 有无龟裂产生 | GB 7762-2003 | 无 | OK |
| 实验机 | 有无龟裂产生 | 无 | OK |
| 10 | 尺寸 | 影像仪 | 10+0.4/-0.1 | GB/T3672.1-2002 | 见附表 | OK |
| 6+0.4/ | OK |
|  | OK |

**产品图纸**

|  |
| --- |
| image |

**附表-尺寸检测报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10+0.4/-0.1 （mm） | 10.155 | 10.093 | 10.035 | 10.01 | 10.029 | 10.037 | 10.083 | 10.026 | 10.155 | 10.126 |
| 6+0.4/（mm） | 6.07 | 6.35 | 6.441 | 6.201 | 6.125 | 6.39 | 6.296 | 6.217 | 6.067 | 6.292 |
| （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**影像仪测量数据**

公司名称：渝延（长兴）密封件制造有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 日期：2024年05月25日 | 时间：10:52 |
| 量测仪器：影像仪 | 检验者：黄晓军 |
| 工件编号：22 | 工件名称：皮碗 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 类型 | 半径 | 直径 | 圆心X | 圆心Y |
|  | 真圆度 |  |  |  |
| 圆 1 | 5.077 | 10.155 | 11 | 11 |
|  | 2 |  |  |  |
| 圆 2 | 3.035 | 6.070 | 3 | 3 |
|  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| image | image |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 类型 | 半径 | 直径 | 圆心X | 圆心Y |
|  | 真圆度 |  |  |  |
| 圆 1 | 5.046 | 10.093 | 11 | 12 |
|  | 123 |  |  |  |
| 圆 2 | 3.175 | 6.350 | 3 | 3 |
|  | 123 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| image | image |
|  |  |